
ИНСТРУКЦИЯ

по транспортировке и хранению изделий
из оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция регламентирует порядок транспортировки, хранения и условия пре​доставления гарантии на продукцию.
1.2. К продукции с полимерным покрытием относятся следующие виды изделий:
Металлочерепица. 

Профнастил (Профилированный лист). 

Плоский лист. 

Металлосайдинг. 

Фасадная панель. 
Сэндвич панели поэлементной сборки.

Доборные элементы для металлочерепицы, сайдинга, фасадных панелей. 

Водосточные системы. 

1.3. К продукции из оцинкованного проката относятся следующие виды изделий: 

Профнастил (Профилированный лист). 

Плоский лист оцинкованный. 

Доборные элементы из оцинкованного проката.
Сэндвич панели поэлементной сборки.
2. Погрузка на автотранспорт и выгрузка (разгрузка)
    2.1. Продукция грузится в автотранспорт, с длиной кузова не меньше длины листов.
Основание должно быть ровным и прочным, с длиной, не меньшей длины упаковки.
Не допускается погрузка, на какой либо груз, из-за которого основание будет не ровным, а также возможно смещение этого груза. Упаковка при погрузке должна быть закреплена и надежно предохранена от пе​ремещения и механического повреждения в ходе  транспортировки. 

2.2. Погрузка и выгрузка упаковки с профилированными изделиями должна осуществляться в один ярус, при помощи подъемной техники с мягкими стропами, закрепляя их в нескольких точках, при длинах пачек более 5 метров - с помощью траверс (специ​ального приспособления для равномерного распределения веса пачки при погрузоч​но-разгрузочных работах для предотвращения перелома листов). 

2.3. Любое перемещение профилированных изделий из проката оцинкованного необхо​димо производить только в перчатках или рукавицах, избегая касания поверхности покрытия голыми руками, т.к. в местах касания могут образоваться темные пятна. 
2.4. При обращении с изделиями с полимерным покрытием категорически запрещается:
2.4.1. Выгружать изделия на заводненные и загрязненные участки территории. 

2.4.2. Извлекать изделия из пачки волоком.
2.4.3. Допускать удары по изделиям, и их сбрасывание с какой бы то ни было высоты во избежание нарушения поверхности покрытия.
2.4.4. Снимать отдельные листы изделия с пачки можно только с предвари​тельным небольшим смещением листа в сторону капиллярной канавки, с целью предотвращения появления сколов на ступеньке, которые могут возникнуть, если резко поднять листы вверх. 

2.4.5. При снятии листов изделия из пачки смещение вдоль запрещено! Листы должны подниматься строго вверх! 

Внимание! Неправильные погрузо-разгрузочные работы и транспортировка приводят к на​рушению геометрии листов или повреждению полимерного покрытия! 

3. Транспортировка продукции с полимерным покрытием 

Изделия с полимерным покрытием (профнастил, комплектующие изделия, металлочерепица, металлосайдинг, фасадные пане​ли, плоский лист, СППС) могут перевозиться любым видом транспорта, в соответствии, с правилами перевозки и условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транс​порта.  

Особые условия транспортировки: 

3.1. Укладка продукции
Упаковка профилированных изделий при транспортировке должна быть уложена на деревянные или исполненные из другого мате​риала подкладки одинаковой толщины (не менее чем 50 мм), шириной не менее 100 мм и общей длиной больше упаковки не менее чем на 100 мм.

Для транспортировки упаковки  в отдаленные районы, изделия укладываются в деревянные ящики.

3.2. Размещение продукции
При транспортировке изделия, упакованные в упаковку  должны быть размещены в один ярус, либо размещены сверху изделий с пачками в упаковках выдерживающей нагрузку, размещенную на них. Допускается раз​мещение транспортируемой продукции не более чем в три яруса.

Запрещается укладывать на изделия тяжелые грузы, способные вызывать деформацию листов и повреждение покрытия! 

3.3. Скорость перевозки

Рекомендуемая скорость транспортного средства - не более 80 км/час. 

3.4. Климатические факторы

3.4.1. Транспортировка продукции на дальние расстояния (свыше 200 км) воз​можна только в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, за​крытых автомашинах, трюмах и т. д.). 

3.4.2.Допускается, при малых расстояниях транспортировки (до 200 км), использование открытых автомашин, при условии, исключения попадания атмосферной влаги путем укрытия или упаковки их влагонепроницаемой пленкой. 
4. Хранение продукции с полимерным покрытием
 4.1. Условия хранения 
       4.1.1  Условия хранения профилированных изделий должны соответствовать усло​виям по ГОСТу (не отапливаемые помещения без прямого воздействия на продукцию солнечных лучей и дождя). 

     Помещения, должны быть закрытые или другие, исключающие прямое по​падание солнечных лучей и атмосферных осадков, с естественной вентиляцией без искусст​венно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воз​духа существенно меньше, чем на открытом воздухе. Например, каменные, бетонные, метал​лические, с теплоизоляцией и другие хранилища, расположенные в любых макроклиматиче​ских районах, в том числе в районах с тропическим климатом.
Избегать попадания влаги в пакет листов профнастила, металлочерепицы и другой продукции с полимерным покрытием. 
В ходе хранения изделий, должны исключаться механические повреждения, смещение листов относи​тельно друг друга, а также воздействие агрессивных жидкостей и открытого пламени.
4.2. Размещение продукции

4.2.1.Продукция должна быть размещена на дере​вянных подкладках: толщиной - не менее 50 мм, шириной - не менее 100 мм и расположенных на расстоянии не более 2 м друг от друга. Расстояние между подкладками должно быть таким, чтобы не допустить про​висания пачки листа между ними. 
4.2.2 При хранении изделия, упакованные в упаковку в один ярус, либо размещены сверху изделий с пачками выдерживающей нагрузку размещенную на них. 

4.2.3. При хранении пакеты (ящики) с элементами водосточной системы размещаются не более чем в три яруса. 
4.3. Срок и порядок хранения

4.3.1. Допустимый срок хранения продукции с полимерным покрытием в заводской упаковке допускается в течение месяца. При этом должны быть приняты дополнитель​ные меры по исключению образования и накопления конденсата (влаги) внутри пачки. Такой мерой является расположение пачек с продольным уклоном не менее 3 градусов. 
У металлочерепицы наклон должен быть в сторону ската (слива). В противном случае, появившаяся влага будет влиять различными способами на изделие вместе с изменением (перепадом) температуры окружающей среды (в т.ч. низкой температуры и последующем размораживании; высокой температурой и последующем охлаждении и т.п.). Краска (покрытие), в таких случаях, обыкновенно вспучивается или вымачивается (киснет), что в дальнейшем приводит к отслоению защитно-декоративного покрытия. 
 4.3.2.При хранении продукции более 1 месяца, листы следует распаковать и переложить одинако​выми рейками (штабель до 70 см высотой).
4.3.3. При поставке со склада, непосредственно на объект, сразу, после разгрузки продукции на месте ее использования (монтажа), следует снять металлическую стяжку.  Срок хранения в таких условиях - не более двух недель в упаковке (т.е упакованная в полиэтилене и сложенная в пачку). Если начало работ откладывается, то следует распаковать пачку и переложить листы одинако​выми рейками (штабель до 70 см высотой). Срок хранения в данном случае не более одного месяца.
5. Особые условия транспортировки и хранения продукции с оцинкованным покрытием. 

При транспортировке и хранении оцинкованных профилированных листов без дополни​тельного защитно-декоративного покрытия особое внимание следует уделять исключению возможности попадания между листами (либо внутрь пакетов) влаги. 

При попадании атмосферной влаги между листами (либо внутрь пакета), в темноте, коррозия цинкового покрытия протекает значительно быстрее, чем на свету, и вызывает его пора​жение в виде белых пятен и подтеков.

Также, при хранении проката оцинкованного, необходимо избегать контакта с черным металлом, медью и ее сплавами.
6. Гарантии на изделия из оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием
 6.1.Обязательным условием предоставления гарантии является осуществление механизированной погрузки и выгрузки изделий в заводской упаковке. 
 6.2.Виды дефектов, на которые распространяется гарантия 

6.2.1. Отслоение и растрескивание покрытия с рабочей (лицевой) стороны изделия 

6.2.2. Неравномерное, сильное изменение цвета (рекламации принимаются, если изменение четко видно и выделяется из окружающего материала с расстояния 15 метров) 

6.2.3. Повреждения в результате коррозии. 

 6.3.0бязательные условия предоставления гарантии 

6.3.1. Осуществление механизированной погрузки и выгрузки изделий в заводской упаковке в соответствии с правилами транспортировки. 

6.3.2. Осуществление доставки изделий к месту назначения в транспортном средстве с длиной кузова не менее длины изделия. 

6.3.3. Хранение изделий в соответствии с инструкцией по хранению. 

6.3.4. Обеспечение свободного стока воды с поверхности изделий при эксплуатации. 

6.3.5. Действие гарантии не распространяется на обязательства клиентов перед третьими лица​ми.
7. Дефекты, на которые не распространяется гарантия 

7.1. Изменение глянца покрытия. 

7.2. Равномерное изменение цвета, обесцвечивание, изменения в связи с загрязнением. 
7.3. Коррозии кромки изделий, возникающей в результате обрезки. 

7.4. Возникновение механических и иных повреждений изделий, возникших вследствие на​рушения обязательных условий предоставления гарантии, правил использования, хра​нения, транспортировки изделий, действий третьих лиц или непреодолимой силы. 
7.5. Обнаружение следов нарушения правил эксплуатации: следов ударов и механических повреждений (вмятины, зазубрины, деформация и.т.п.). 

7.6. Повреждения покрытия вследствие воздействия исключительных атмосферных условий (при наличии в воздухе повышенной концентрации химически активных веществ, пыли, песка в больших количествах). 

8.7. Попадание на изделие едких химических веществ, щелочей, кислот и т.п. 

8.8. Повреждения вследствие резки абразивным кругом ("болгаркой"), а также все повреж​дения вследствие несоблюдения настоящей инструкции.
8. Монтаж продукции
8.1. Монтаж продукции должен осуществляться с соблюдением правил монтажа. Перед монтажом продукции необходимо провести ее визуальный осмотр на предмет соответствия по цвету, размеру, качеству.
-при сверлении или обрезке Продукции необходимо удалить стружку;                       

-на все кромки произведенных срезов на Продукции с лакокрасочным покрытием необходимо нанести слой стойкой краски подходящей по цвету к Продукции;                       

-при образовании на поверхности Продукции с лакокрасочным покрытием царапин вследствие механических воздействий, поврежденные места также необходимо покрасить слоем стойкой краски, подходящей по цвету к Продукции.

